# 附件1

# TB/T 1495.3-1992《弹条I型扣件 轨距挡板》

# 第1号修改单

修 改 内 容

一、第2章

原条款：

GB 700 碳素结构钢

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表

修改为：

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

YB/T 2010 铁路轨距挡板用热轧型钢

二、4.1条

原条款：

4.1 轨距挡板采用铁路用热轧轨距挡板型钢制造，型钢的材料为Q235-A钢，技术要求应符合GB 700的规定。

修改为：

4.1轨距挡板采用铁路用热轧轨距挡板型钢制造，型钢的型式尺寸和技术要求应符合YB/T 2010的规定。

三、6.1条

原条款：

表5

| 组号 | 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 检查 水平 | 合格 质量水平 | 抽样方案类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 挡板宽 |  | Ⅰ | 6.5 | 二次 |
|  | 2 | 孔中心至R15圆心水平距 | 见5.1条 |  |  |  |
|  | 3 | 一角翘起高度 | ≤0.8 |  |  |  |
| 二 | 4 | 挡板与钢轨接触面的平面度 | 长圆孔：0.3 大圆孔、方孔：0.5 | Ⅰ | 10 | 二次 |
|  | 5 | 孔的对称度 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 剪切角度 | 90°±1° |  |  |  |
|  | 7 | 外观 | 见4.2条 |  |  |  |

注：单个样品任一检查项目中出现一个以上的不合格时，只按一个不合格进行统计。

修改为：

表5

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验 水平 | 接收质量限（AQL） | 抽样 方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挡板宽 mm |  | Ⅰ | 2.5 | 一次 |
| 2 | 孔中心至R15圆心水平距 | 见5.1 |  |  |  |
| 3 | 一角翘起高度 mm | ≤0.8 |  |  |  |
| 4 | 挡板与钢轨接触面的平面度 mm | 长圆孔：0.3 大圆孔、方孔：0.5 |  |  |  |
| 5 | 孔的对称度 mm | 3 |  |  |  |
| 6 | 剪切角度 ° | 90±1 |  |  |  |
| 7 | 外观 | 见4.2 |  | 6.5 |  |
| 出厂检验时每一检验批不应大于10000件。 |  |  |  |  |  |